# EST-SM-TS/MM	21/02/2002

# GAMME OPÉRATOIRE POUR LE

## decapage DE PIÈCES EN CUIVRE

Rapport effectué par M. Malabaila.

# SÉQUENCE DE TRAVAIL :

•	Dégraissage avec lessive NGL 17.40 SP ALU III :

- concentration : 10 g/l.

- température : 50 °C.

- temps : 30 minutes.

•	Rinçage à l'eau.

•	Décapage avec acide chlorhydrique :

- concentration : 50 %.

- température : ambiante.

- temps : 30 - 60 secondes.

•	Rinçage à l'eau.

•	Passivation avec acide chromique :

- concentration : acide chromique 80 g/l + acide sulfurique 3 ml/l.

- température : ambiante.

- temps : 15 - 30 secondes.

•	Rinçage à l'eau.

•	Décapage – brillantage (ce décapage n'est pas utilisé pour des pièces diamantées ou délicates):

- acide sulfurique concentré : 42 % volume.

- acide nitrique concentré : 8 % volume.

- acide chlorhydrique concentré : 0.2 % volume.

- température : ambiante.

- temps : 10 secondes.

•	Rinçage à l'eau.

•	Passivation avec acide chromique (15 – 30 secondes).

•	Rinçage à l'eau.

•	Rinçage à l'eau déminéralisée, séchage à l'air comprimé et étuvage à 80 °C.

SEQUENCE OF WORK:

Degreasing with detergent NGL 17.40 SP ALUMINUM III:

- concentration: 10 g/l.

- temperature: 50 °C.

- time: 30 minutes.

Rinsing with water.

Scouring with hydrochloric acid:

- concentration: 50 %.

- temperature: ambient.

- time: 30 - 60 seconds.

Rinsing with water.

Passivation with chromic acid:

- concentration: acid chromic 80 g/l + acid sulphuric 3 ml/l.

- temperature: ambient.

- time: 15 - 30 seconds.

Rinsing with water.

Scouring - shining (this scouring is not used for set with diamonds or delicate parts):

- acid sulphuric concentrate: 42 % volume.

- acid nitric concentrate: 8 % volume.

- acid hydrochloric concentrate: 0.2 % volume.

- temperature: ambient.

- time: 10 seconds.

Rinsing with water.

Passivation with chromic acid (15 - 30 seconds).

Rinsing with water.

Rinsing with demineralized water, air drying compressed and stoving with 80 °C.